

**Artikel: ISOflexa® Star, R.i.R., Abzweigstück 90°, 3445-200-200**

ISOflexa® - Star - außen aluminiumkaschiertes PE-Schaumabzweigstück, wärme- und schallisolierend, innen eingearbeitetes verzinktes Stahlblech, Verbinder verzinktes Blech mit beidseitiger Lippendichtung aus EPDM.

Geeignet für den Einsatz innerhalb der Gebäude

**Material:** PE-Schaum, Abzweigstück und Verbinder verzinktes Stahlblech, Dichtung EPDM

**Beschreibung:** Abzweigstück 45°, 3 x 200 mm

**Wärmeleitwert:**  0,034 W (k\*m)

**Brandschutzklasse:**  DIN 4102-B1

**Anwendungstemperatur:** -20°C + 100°C



**Fabrikat:**

**Typ:** ISOflexa® Star

**Größe innen:** Ø 200

**Größe außen:**  Ø 240