

**Artikel: TURBOflexa® Light, starres Rohr, innen alukaschiert 90100KA- …**

TURBOflexa® - Light - außen und innen aluminiumkaschiertes PE-Schaumrohr. Wärme- und schallisolierend. Verbinder verzinktes Blech mit beidseitiger Lippendichtung aus EPDM.

Geeignet für den Einsatz innerhalb der Gebäude

**Material:** PE-Schaum, Verbinder verzinktes Stahlblech, Dichtung EPDM

**Beschreibung:** Rohr L=1000mm

**Wärmeleitwert:**  0,034 W (k\*m)

**Brandschutzklasse:**  DIN 4102-B1

**Anwendungstemperatur:** -20°C + 100°C



**Fabrikat:**

**Typ:** TURBOflexa® Light innen alukaschiert

**Größe innen:** Ø 100/125/150/160/180/200

**Größe außen:**  Ø 160/185/210/220/240/260